附件2

各专业类别主要检测项目、参数及

必须依据标准对应表

一、岩土工程类

项目/参数	必须依据的标准名称及编号（含年号）	备注
序号	名称
（一）土工指标检测
1	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	烘干法、酒精燃烧法为必选方法
2	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	比重瓶法、浮称法、虹吸筒法为必选方法
3	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	环刀法、蜡封法为必选方法
4	颗粒级配

（颗粒分析）	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	筛析法、密度计法为必选方法
5	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	漏斗法和量筒法（最小干密度试验）、振动锤击法（最大干密度试验）、表面振动法（粗颗粒土的相对密度试验）为必选方法
6	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
7	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
8	三轴压缩强度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	三轴压缩试验、粗粒土三轴压缩试验为必选方法
9	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验为必选方法
10	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法为必选方法
11	渗透临界

坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	粗颗粒土渗透变形试验法为必选方法
12	压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	固结试验、粗粒土固结试验为必选方法
13	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
14	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	液塑限联合测定法为必选方法
15	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	液塑限联合测定法为必选方法
（二）岩石（体）指标检测
16	块体密度	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020	量积法、水中称量法、密封法为必选方法
17	含水率	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020
18	单轴抗压

强度	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020
19	抗剪强度	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020	岩块直剪强度试验平推法为必选方法，岩体直剪试验平推法、斜推法2种方法中任意1种
20	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020	岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法4种方法中任意1种
21	岩块声波速度	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020	岩块纵波速度测试法、横波速度测试法2种方法中任意1种
22	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020	表面声波测试、单孔声波测试和孔间穿透声波测试为必选方法
23	变形模量	水利水电工程岩石试验规程

SL/T 264—2020	岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法、岩体隧洞液压枕径向加压法、岩体隧洞水压法6种方法中至少1种
（三）基础处理工程检测
24	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	环刀法、灌砂法、灌水法为必选方法
25	标准贯入

击数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
26	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020
土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验为必选方法
建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012	处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验为必选方法
27	单桩承载力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014	竖向抗压静载试验、竖向抗拔静载试验、水平静载试验、高应变法为必选方法
28	桩身完整性	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014	钻芯法、低应变法、声波透射法为必选方法
29	防渗墙墙身完整性	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探

SL/T 291.1—2021	穿透声波法、声波CT法、地震CT法3种方法中至少1种
30	锚索锚固力（锚索受力性能）	水工预应力锚固技术规范

SL/T 212—2020
31	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范

SL/T 377—2025
32	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探

SL/T 291.1—2021
水电水利工程锚杆无损检测规程

DL/T 5424—2009
33	锚杆注浆饱满度	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探

SL/T 291.1—2021
水电水利工程锚杆无损检测规程

DL/T 5424—2009
34	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程

SL 31—2003
35	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程

SL 345—2007	钻孔常水头注水试验、钻孔降水头注水试验为必选方法
土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	单环法、双环法试坑注水试验为必选方法
（四）土工合成材料检测
36	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 土工布及土工布有关产品 单位面积质量的测定方法

GB/T 13762—2009
37	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235—2012	土工织物厚度测定、土工膜厚度测定为必选方法
土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1—2022
38	拉伸强度（抗拉强度、断裂强力）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012	条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法
土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017
纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 3923.1—2013
39	撕裂强力（撕破强力）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 梯形法撕破强力的测定

GB/T 13763—2010
40	圆柱顶破强力（顶破强力）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）

GB/T 14800—2010
41	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法GB/T 17630—2024
42	伸长率（断裂伸长率）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012	条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法
土工合成材料 宽条拉伸试验方法

GB/T 15788—2017
纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1—2013
43	等效孔径（有效孔径）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799—2024
44	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789—2016	恒水头法为必选方法
45	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1—2005
46	老化特性	土工合成材料测试规程 SL 235—2012	荧光紫外灯老化试验、氙弧灯老化试验为必选方法
塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3—2022
塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2—2022

二、混凝土工程类

项目/参数	必须依据的标准名称及编号（含年号）	备 注
序号	名称
（一）水泥
1	细度	水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1345—2005	负压筛析法为必选方法
2	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011	标准法为必选方法
3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011
4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011	标准法为必选方法
5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 2419—2005
6	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021
7	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T 8074—2008
8	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017	灼烧差减法为必选方法
9	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017	火焰光度法（基准法）为必选方法
10	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017	硫酸钡重量法（基准法）为必选方法
（二）粉煤灰
11	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 1596—2017
12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 1596—2017
13	细度	水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1345—2005	负压筛析法为必选方法
14	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346—2011	标准法为必选方法
15	烧失量	水泥化学分析方法GB/T 176—2017	灼烧差减法为必选方法
16	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017	硫酸钡重量法（基准法）为必选方法
17	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 1596—2017
（三）混凝土骨料
18	细度模数	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
19	（砂、石）饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
20	含泥量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
21	堆积密度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
22	表观密度（饱和面干表观密度）	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
23	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
24	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
25	坚固性	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
26	压碎指标（压碎值）	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
27	碱活性	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020	岩石柱法、砂浆棒快速法和混凝土棱柱体法为必选方法
28	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
29	有机质含量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
30	云母含量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
31	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
（四）混凝土和混凝土结构
32	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50080—2016
33	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50080—2016
34	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
35	拌和物含气量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50080—2016
36	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
37	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50080—2016
38	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020	水洗法和炒干法2种方法中任意1种
39	抗压强度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50081—2019
40	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
41	抗折强度（抗弯强度）	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
42	弹性模量	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
43	抗渗等级	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
44	抗冻等级	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024
45	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程

SL 713—2015	电磁感应法为必选方法
混凝土中钢筋检测技术标准

JGJ/T 152—2019	电磁感应法为必选方法
46	混凝土保护层厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程

SL 713—2015	电磁感应法为必选方法
混凝土中钢筋检测技术标准

JGJ/T 152—2019	电磁感应法为必选方法
47	碳化深度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

JGJ/T 23—2011
48	回弹强度（回弹法抗压强度）	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

JGJ/T 23—2011
49	内部缺陷	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
水工混凝土结构缺陷检测技术规程

SL 713—2015	超声波法为必选方法
（五）钢筋
50	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T 28900—2022
钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024
钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024
51	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T 28900—2022
钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024
钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024
52	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T 28900—2022
钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024
钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024
53	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651—2023
金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
钢筋焊接接头试验方法标准

JGJ/T 27—2014
钢筋机械连接技术规程

JGJ 107—2016
54	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法

GB/T 238—2013
预应力混凝土用钢材试验方法

GB/T 21839—2019
（六）砂浆
55	稠度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
56	泌水率	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
57	表观密度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
58	抗压强度	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
59	抗渗	水工混凝土试验规程

SL/T 352—2020
（七）外加剂
60	减水率	混凝土外加剂 GB 8076—2008
普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50080—2016
61	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 8077—2023	干燥法为必选方法
62	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 8077—2023	干燥法为必选方法
63	含气量	混凝土外加剂 GB 8076—2008
普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50080 —2016
64	pH值	混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 8077—2023
65	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 8077—2023
66	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 8077—2023	电位滴定法、离子色谱法2种方法中任意1种
67	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 8077—2023	火焰光度法、原子吸收分光光度法为必选方法
68	收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076—2008	非接触法、接触法2种方法中任意1种
混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024
69	泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076—2008
70	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076—2008
混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50081—2019
71	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076—2008
（八）沥青
72	密度	固体和半固体石油沥青密度测定法

GB/T 8928—2008
水工沥青混凝土试验规程

DL/T 5362—2018
73	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509—2010
水工沥青混凝土试验规程

DL/T 5362—2018
74	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508—2010
水工沥青混凝土试验规程

DL/T 5362—2018
75	软化点	沥青软化点测定法 环球法

GB/T 4507—2014
水工沥青混凝土试验规程

DL/T 5362—2018
（九）止水带材料
76	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009
金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
77	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009
金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
78	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 529—2008
79	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1—2015

三、金属结构类

项目/参数	必须依据的标准名称及编号（含年号）	备注
序号	名称
（一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测
1	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
铸钢铸铁件 渗透检测

GB/T 9443—2019
铸钢铸铁件 磁粉检测

GB/T 9444—2019
承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.4—2015
承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

NB/T 47013.5—2015
2	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
热轧钢板表面质量的一般要求

GB/T 14977—2008
承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.4—2015
承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

NB/T 47013.5—2015
3	铸锻件内部缺陷	钢锻件超声检测方法GB/T 6402—2024
铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件GB/T 7233.1—2023
4	钢板内部缺陷	厚钢板超声检测方法GB/T 2970—2016
5	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.4—2015
承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

NB/T 47013.5—2015
6	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345—2023
焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术

GB/T 3323.1—2019	射线检测法和衍射时差法超声检测（TOFD）2种方法中任意1种
承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10—2015
7	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
8	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
9	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 17394.1—2014
10	弯曲	金属材料 弯曲试验方法

GB/T 232—2024
11	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1—2011
涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2—2008
涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3—2009
12	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀技术规范

SL/T 105-2025
13	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范

SL/T 105-2025	切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种
14	金属涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范

SL/T 105-2025
15	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范

SL/T 105-2025	切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种
16	腐蚀深度与面积	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL 101—2014
热轧钢板表面质量的一般要求

GB/T 14977—2008
（二）制造安装与在役质量检测
17	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025	必须具备水准仪和经纬仪，全站仪2类中任意1类
18	表面缺陷

（局部平面度）	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
19	温度	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
20	变形量

（直线度、平面度、垂直度、扭曲）	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
21	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL 101—2014
22	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL 101—2014
23	橡胶硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1—-2008
24	水压试验	水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024	必须具有压力监测手段和应力监测手段
（三）启闭机与清污机检测
25	电压	三相异步电动机试验方法

GB/T 1032—2023
26	电流

（三相电流不平衡度）	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
27	电阻

（绝缘电阻）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
28	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL 101—2014	直接法、间接法2种方法中任意1种
29	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL 101—2014	直接法、间接法2种方法中任意1种
30	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废GB/T 5972—2023
铁磁性钢丝绳电磁检测方法

GB/T 21837—2023
31	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 17394.1—2014
32	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
33	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
34	挠度	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
35	行程	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
36	压力	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
37	表面粗糙度	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025	样块比对法、仪器测量法2种方法中任意1种
38	负荷试验	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025	必须具有应力检测手段和挠度检测手段

四、机械电气类

项目/参数	必须依据的标准名称及编号（含年号）	备注
序号	名称
（一）水力机械
1	流量	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012	超声波法为必选方法，流速仪法、食盐浓度法（示踪法）、差压法、其他测量方法4种方法中至少1种
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012	超声波流量计法为必选方法，流速仪法、差压法、压力—时间法、电磁法（电磁流量计）4种方法中至少1种
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018	超声波法、压力时间法（吉普逊法）、差压法3种方法中至少1种
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB∕T 20043—2005	流速仪法、毕托管法、压力时间法（吉普逊法）、示踪法、标准差压法5种方法中至少1种
2	流速	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012	流速仪法、超声波法2种方法中任意1种
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012	流速仪法、超声波法2种方法中任意1种
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018	流速仪法、超声波法2种方法中任意1种
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005	流速仪法、毕托管法2种方法中任意1种
3	水头（扬程）	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012	水位测量、压力测量2种方法中任意1种
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018	水位测量、压力测量2种方法中任意1种
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012	水位测量、压力测量2种方法中任意1种
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005	压力计、压力传感器、压差传感器、水位计4种方法中任意1种
4	水位	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005
5	压力	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005
6	压差	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005
7	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005
8	压力脉动	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程

GB/T 17189—2017
9	空蚀及磨损（空蚀）	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定

GB/T 15469.2—2007
水斗式水轮机空蚀评定

GB/T 19184—2003
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
空蚀及磨损（磨蚀）	反击式水轮机磨蚀评估导则

DL/T 444—2020
10	温度	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
三相同步电动机试验方法

GB/T 1029—2021
三相异步电动机试验方法

GB/T 1032—2023
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005
11	效率	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
12	转速	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程

SL 555—2012	直接法、间接法2种方法中任意1种
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程

GB/T 20043—2005	直接法、间接法2种方法中任意1种
13	振动位移	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程

GB/T 17189—2017
泵的振动测量与评价方法

GB/T 29531—2013
轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T 10068—2020
14	振动速度	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程

GB/T 17189—2017
泵的振动测量与评价方法

GB/T 29531—2013
轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T 10068—2020
15	振动加速度	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程

GB/T 17189—2017
轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T 10068—2020
16	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法

GB/T 10069.1—2006
泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29529—2013
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
17	形位公差（平面度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012
产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017
形位公差（圆度/同轴度）	泵站设备安装及验收规范

SL/T 317—2023
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012
产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017
形位公差（垂直度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012
产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017
形位公差（倾斜度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程 SL 637—2012
产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017
形位公差（同心度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012
产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017
18	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023
19	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1—2014
20	振动频率	水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程

GB/T 17189—2017
21	材料力学性能（抗拉强度）	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
材料力学性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法

GB/T 232—2024
材料力学性能（延伸率）	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 228.1—2021
（二）电气设备
22	频率	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
三相异步电动机试验方法

GB/T 1032—2023
三相同步电机试验方法

GB/T 1029—2021
23	电流	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
电力设备预防性试验规程

DL/T 596—2021
24	电压	泵站现场测试与安全检测规程

SL 548—2012
电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
电力设备预防性试验规程

DL/T 596—2021
25	电阻	三相异步电动机试验方法

GB/T 1032—2023
三相同步电机试验方法

GB/T 1029—2021
电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
接地装置特性参数测量导则

DL/T 475—2017
26	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验

DL/T 474.1—2018
27	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018
28	直流耐压	现场绝缘试验实施导则直流高电压试验 DL/T 474.2—2018
29	励磁特性（伏安特性）	互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017
大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018
30	变比及组别测量	电力变压器 第1部分:总则

GB 1094.1—2013
电力变压器试验导则

JB/T 501—2021
31	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
32	合分闸同期性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
电力设备预防性试验规程

DL/T 596—2021
33	密封性试验	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023—2018
34	绝缘油介电强度	绝缘油 击穿电压测定法

GB/T 507—2002
35	介质损耗因数	液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T 5654—2007
现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 DL/T 474.3—2018
36	电气间隙和爬电距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1—2023
37	开关操作机构机械性能	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T 3804—2017

五、量测类

项目/参数	必须依据的标准名称及编号（含年号）	备 注
序号	名称
1	高程	水利水电工程测量规范

SL 197—2013	水准测量法、光电测距三角高程测量法、GNSS高程测量法3种方法中任意1种
2	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197—2013	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种
3	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技术规程

SL 734—2016
水利水电工程测量规范

SL 197—2013	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种
4	建筑物断面几何尺寸	水利工程质量检测技术规程

SL 734—2016
水利水电工程测量规范

SL 197—2013	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种
5	结构构件几何尺寸	水利工程质量检测技术规程

SL 734—2016
水利水电工程测量规范

SL 197—2013	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（包含极坐标法）3种方法中任意1种
6	角度	水利水电工程测量规范

SL 197—2013	三角形网测量法、导线测量法、光电测距三角高程测量法3种方法中任意1种
7	坡度	水利工程质量检测技术规程

SL 734—2016
水利水电工程测量规范

SL 197—2013	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种
8	平整度	水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 176—2007
堤防工程施工规范 SL 260—2014
9	水平位移	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
10	垂直位移	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
11	振动频率	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
12	加速度	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
13	速度	水电水利工程爆破安全监测规程

DL/T 5333—2021
14	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024	测缝计（含配套读数仪）为必备仪器设备
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
15	倾斜	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013	水准测量、静力水准测量或者测斜仪测量3种方法中任意1种
16	渗流量	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024	容积法、量水堰法、流速法（大于300L/s时）3种方法中任意1种
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013	容积法、量水堰法2种方法中任意1种
17	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013	测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种
水闸安全监测技术规范 SL 768—2018
18	渗透压力	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024	测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
19	孔隙水

压力	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
20	温度	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024	仅适用于混凝土温度监测
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013	仅适用于混凝土温度监测
21	应力	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
22	应变	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
23	地下水位	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024	测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种
混凝土坝安全监测技术规范

SL 601—2013
24	土压力	土石坝安全监测技术规范

SL/T 551—2024
水闸安全监测技术规范 SL 768—2018
堤防工程安全监测技术规程

SL/T 794—2020